附件7

罐体、金属桶等重点危险化学品包装物和

容器产品标准和出厂检验项目

表1  车载钢罐体、车载铝罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设计文件 出厂文件 | GB18564.1 |
| 2 | 外观检验 | 外表面涂装 标志、标识 铭牌 焊接接头及母材内外表面质量 | GB 18564.1 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 封头 筒体与封头的连接 罐体的横截面 焊缝布置 防波板及隔仓板 人孔 装卸口设置 | GB 18564.1 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸 单个筒节的最小长度 扶梯尺寸(宽度/步距) 壁厚 | GB 18564.1 |
| 5 | 导静电检验 | 导静电装置（装运易燃、易爆类介质的罐体） | GB 18564.1 |
| 6 | 安全附件 | 1.阀门 2.呼吸阀 3.紧急切断装置 4.其他附件（所配置的流量表、压力表、液位计及温度计等） | GB 18564.1 |
| 7 | 无损检测 | 无损检测报告审查 射线底片审查 焊缝质量射线抽查(必要时，抽查5%) | GB 18564.1 NB/T 47013.1 NB/T 47013.2 |
| 8 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求） 2.耐压试验（按设计要求） 3.气密性试验（按设计要求） | GB 18564.1 |

表2 车载玻璃钢罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 1.设计文件；2.出厂文件 | GB 18564.2 |
| 2 | 外观检验 | 外表面涂装 标志、标识 铭牌 内外表面质量(内外表面平整光滑情况、气泡等) | GB 18564.2 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 封头 筒体与封头的连接 罐体的横截面 防波板及隔仓板 人孔 装卸口设置 | GB 18564.2 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸 扶梯尺寸(宽度/步距) 壁厚 | GB 18564.2 |
| 5 | 附件检验 | 阀门 紧急切断装置 其他附件（所配置的通气装置、流量表、压力表、液位计及温度计等） | GB 18564.2 |
| 6 | 硬度检测 | 外表面巴柯尔硬度 | GB 18564.2 GB/T 3854 |
| 7 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求） 2.耐压试验（按设计要求） | GB 18564.2 |

表3 车载塑料罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设计文件；2.出厂文件 | GB 18564.2 |
| 2 | 外观检验 | 外表面涂装 标志、标识 铭牌 内外表面质量 | GB 18564.2 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 封头 筒体与封头的连接 罐体的横截面 焊缝布置 防波板及隔仓板 人孔 装卸口设置 | GB 18564.2 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸 单个筒节的最小长度 扶梯尺寸(宽度/步距) 壁厚 | GB 18564.2 |
| 5 | 附件检验 | 1. 阀门 2.紧急切断装置 3. 其他附件（所配置的通气装置、流量表、压力表、液位计及温度计等） | GB 18564.2 |
| 6 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求） 2.耐压试验（按设计要求） | GB 18564.2 |

表4 储存用钢罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设计文件；2.出厂文件 | NB/T 47003.1 |
| 2 | 外观检验 | 外表面涂装 标志标识 铭牌 焊接接头及母材内外表面质量 | NB/T 47003.1 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 封头 罐体的横截面 焊缝布置 筒体与封头的连接 支座 | NB/T 47003.1 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸 单个筒节的最小长度 壁厚 | NB/T 47003.1 |
| 5 | 附件检验 | 阀门；2.其他安全附件 | NB/T 47003.1 |
| 6 | 无损检测 | 无损检测报告审查 射线底片审查 焊缝质量射线抽查(必要时，抽查5%) | NB/T 47003.1 NB/T 47013.1 NB/T 47013.2 |
| 7 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求） 2.耐压试验（按设计要求） 3.气密性试验（按设计要求） | NB/T 47003.1 |

表5 储存用铝罐体产品项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设计文件；2.出厂文件 | JB/T 4734 |
| 2 | 罐体外观检验 | 外表面涂装 标志标识 铭牌 焊接接头及母材内外表面质量 | JB/T 4734 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 封头 罐体的横截面 焊缝布置 筒体与封头的连接 支座 | JB/T 4734 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸 单个筒节的最小长度 壁厚 | JB/T 4734 |
| 5 | 附件检查 | 阀门；2.其他安全附件 | JB/T 4734 |
| 6 | 无损检测 | 无损检测报告审查 射线底片审查 焊缝质量射线抽查(必要时，抽查5%) | JB/T 4734 NB/T 47013.1 NB/T47013.2 |
| 7 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求） 2.耐压试验（按设计要求） 3.气密性试验（按设计要求） | JB/T 4734 |

表6 储存用玻璃钢罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 设计文件；2.出厂文件 | HG/T 20696 |
| 2 | 外观质量检验 | 标志标识；2.铭牌；3.内外表面质量 | HG/T 20696 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 封头 罐体的横截面 筒体与封头的连接 支座 | HG/T 20696 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 罐体外形尺寸；2.壁厚 | HG/T 20696 |
| 5 | 硬度检测 | 外表面巴柯尔硬度 | GB/T 3584 HG/T 20696 |
| 6 | 附件检查 | 阀门；2.其他安全附件 | HG/T 20696 |
| 7 | 试验 | 盛水试验（按设计要求）；2.耐压试验（按设计要求） | HG/T 20696 |

表7 储存用塑料罐体产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验内容 | 检验依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资料检查 | 1.设计文件；2.出厂文件 | HG20640 |
| 2 | 外观质量检验 | 标志标识 铭牌 3.焊接接头及母材内外表面质量 | HG20640 NB/T 47013.7 |
| 3 | 结构检验 | 1.封头 2.罐体的横截面 3.焊缝布置 4.筒体与封头的连接 5.支座 | HG20640 |
| 4 | 几何尺寸检验 | 1.罐体外形尺寸 2.单个筒节的最小长度 3.壁厚 | HG20640 |
| 5 | 附件检查 | 1.阀门；2.其他安全附件 | HG20640 |
| 6 | 试验 | 1.盛水试验（按设计要求）；2.其他试验（按设计要求） | HG20640 |

表8  钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 325.1-2008包装容器钢桶 第1部分:通用技术要求中7.2 适用闭口钢桶 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2008包装容器钢桶 第1部分:通用技术要求中7.3 适用闭口钢桶 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 325.1-2008包装容器钢桶 第1部分:通用技术要求中7.5 GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 325.1-2008包装容器钢桶 第1部分:通用技术要求中7.4 |

表9黄磷钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB 16473-1996黄磷包装中A2.6 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 325.1-2008包装容器钢桶 第1部分:通用技术要求中7.3 GB 16473-1996黄磷包装中A2.7 |
| 3 | 堆码质量 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB 16473-1996黄磷包装中A2.9 |
| 4 | 跌落高度 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB 16473-1996黄磷包装中A2.8 |

表10固碱钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 15915-2007 固碱钢桶中5.2 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 15915-2007 固碱钢桶中5.3 |

表11电石包装钢桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶中4.5.1 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶中4.4.1 |
| 2 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶中4.5.2 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶中4.4.2 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 14492-2008一次性使用电石包装钢桶中4.5.3 GB/T 15956-2008重复性使用电石包装钢桶中4.4.3 |

表12钢提桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.2 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.3适用于3、4类提桶 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.4 |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.5 |
| 5 | 提梁（环）强度 | GB/T 13252-2008包装容器 钢提桶中8.6 |

表13  方桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.2 |
| 2 | 液压试验 | GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件中8.2.4 试验条件：100kPa，5min |
| 3 | 跌落试验 | GB 12463-2009危险货物运输包装通用技术条件中8.2.2 跌落高度：1.2m |
| 4 | 堆码负载 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.3 |
| 5 | 提环拉力 | GB/T 17343-1998包装容器 方桶中6.4 |

表14 工业用薄钢板圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.1 适用于1、2、3、4类圆罐 |
| 2 | 液压试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.2 适用于3、4类圆罐 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.3 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.4 |
| 5 | 提梁、提环强度试验 | GB/T 15170-2007包装容器 工业用薄钢板圆罐中5.2.5 |

表15  方罐与扁圆罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.2 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.3 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.6 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.4 |
| 5 | 提环拉力试验 | BB/T 0019-2013包装容器 方罐与扁圆罐中7.5 |

表16  钢制手提罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.2 |
| 2 | 液压试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.3 |
| 3 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.5 |
| 4 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.4 |
| 5 | 提手拉力试验 | BB/T 0064-2013包装容器 钢质手提罐中5.3.6 |

表17  铁质气雾罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.1 |
| 2 | 罐口内径 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.1 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.2.2 |
| 4 | 气密试验 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.6 |
| 5 | 变形压力 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.7 |
| 6 | 爆破压力 | GB 13042-2008包装容器 铁质气雾罐中7.7 |

表18  铝气雾罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 罐口外径 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.1 |
| 2 | 罐口内径 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.1 |
| 3 | 罐口接触高度 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.2.2 |
| 4 | 铝质罐内涂层致密度 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.7 |
| 5 | 气密试验 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.8 |
| 6 | 变形压力 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.9 |
| 7 | 爆破压力 | GB/T 25164-2010包装容器 25.4mm口径铝气雾罐中7.9 |

表19  气雾阀产品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 畅通性 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.1 |
| 2 | 密封性 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.2 |
| 3 | 固定盖耐压性 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.3 |
| 4 | 引液管拉脱力 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.4 |
| 5 | 阀体压脱力 | GB/T 17447-2012气雾阀中5.3.6 |

表20  危险品包装用塑料桶罐检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.2 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.2 适用于闭口桶罐 |
| 2 | 液压试验 | GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.3 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.3 适用于闭口桶罐 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.4 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.4 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB 18191-2008包装容器 危险品包装用塑料桶中6.5 GB 19160-2008包装容器 危险品包装用塑料罐中6.5 |

表21  复合式中型散装容器检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 底部提升试验 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.1 |
| 2 | 顶部提升试验（适用时） | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.2 |
| 3 | 堆码试验 | GB/T 4857.3-2008包装 运输包装件基本试验 第3部分：静载荷堆码试验方法 GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.3 |
| 4 | 气密试验 | GB/T 17344-1998包装 包装容器 气密试验方法 GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.4 试验条件：20kPa，10min |
| 5 | 液压试验 | GB/T 19161-2016中包装容器 复合式中型散装容器6.6.5 |
| 6 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 GB/T 19161-2016中包装容器 复合式中型散装容器6.6.6 |
| 7 | 振动试验 | GB/T 19161-2016包装容器 复合式中型散装容器中6.6.7 |

表22  钢塑复合桶检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 气密试验 | GB 19270-2009水路运输危险货物包装检验安全规范中7.2.2 BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.2 |
| 2 | 液压试验 | GB 19270-2009水路运输危险货物包装检验安全规范中7.2.3 BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.3 |
| 3 | 堆码试验 | GB 19270-2009水路运输危险货物包装检验安全规范中7.2.4 BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.4 |
| 4 | 跌落试验 | GB/T 4857.5-1992包装 运输包装件 跌落试验方法 BB/T 0067-2014包装容器 钢塑复合桶中8.5 |